DIY地板塑料封边技术标准
1.外形尺寸及公差

塑料封边外形尺寸、公差严格按照招标人提供的图纸尺寸及公差要求，具体见图纸。实际使用过程中，若招标人根据生产需求对配件尺寸进行修改，中标人有义务无条件配合修改，相关合理成本已包含投标报价中，招标人不额外支付任何费用。

2.外观及重量要求
	1
	外观
	目视
	哑光，表面平整、颜色均匀

	2
	重  量
	电子秤
	样品封样重量±5%


3.材料等级要求

改性PP，黑灰色或招标人指定颜色。
4.主要性能指标

DIY地板塑料封边主要性能指标
	产品类别
	项目
	测试方法/标准
	指标要求

	1
	机械性能
	GB/T 1040.1-2025

GB/T 1043.2-2018

ISO 4892-3 ，1000h
	机械性能保留≥80%（拉伸强度、冲击强度）

	2
	粉化
	GB/T 30789.7-2015

ISO 4892-3 ，1000h
	＜2级

	3
	Reach
	欧盟法规(EC)No 1907/2006 REACH 附录XVII及其修正法案(EU)
	符合要求


