[bookmark: _GoBack]再生高密度聚乙烯（灰色一级） 
	序号
	检验项目
	技术要求
	检验标准
	抽样标准
	缺陷分级
	检验方式
	检测仪器

	
	
	
	
	
	致命
	主要
	次要
	
	

	1
	外观
	粒子大小及色泽均匀、无异味、粒子长度≤7mm直径≤5mm
	与封样比对目测
	1.GB/T 2828.1-2012 正常检验单次抽样计划Ⅱ级（按照包装单位）
2.允收标准：AQL 1.5/2.5
	
	√
	
	目视、测量
	卡尺

	2
	色差
	△E≤2
	与封样对比
	S-1
	
	
	√
	测量
	色差仪

	3
	熔体指数MI(g/10min)
	0.40～0.80
	参照GB/T 3682-2018（190℃,2.16kg）
	S-1
	
	√
	
	测量
	熔体指数仪

	4
	水分(%)
	≤0.3
	参照GB/T 6284-2006（110℃,1.5小时）
	S-1
	
	√
	
	测量
	恒温干燥箱

	5
	灰分（%）
	≤3.0
	参照GB/T 9345.1-2008 A法(850℃,2小时)
	S-1
	
	√
	
	测量
	箱式电炉

	6
	拉伸强度（MPa）
	≥18
	参照GB/T 1040.1-2025
	S-1
	
	√
	
	测量
	万能拉力
试验机

	7
	断裂伸长率
（%）
	≥50
	参照GB/T 1040.1-2025
	S-1
	
	√
	
	测量
	万能拉力
试验机

	8
	弯曲强度（MPa）
	≥20
	参照B/T 9341-2008/ISO 178:2001
	S-1
	
	√
	
	测量
	万能拉力
试验机

	9
	弯曲模量
（MPa）
	≥800
	参照B/T 9341-2008/ISO 178:2001
	S-1
	
	√
	
	测量
	万能拉力
试验机

	10
	冲击强度
（缺口）（kJ/m2）
	≥9
	参照ISO 179、ASTM D256
	S-1
	
	√
	
	测量
	数字式冲击试验一体机



