马来酸酐接枝PE（相容剂）

	序号
	指标
	测试方法
	测试条件
	指标要求
	单位

	1
	外观
	目视
	自然光
	白色或淡黄色颗粒，颗粒大小均匀，无包装破损、雨淋等缺陷，标识清晰
	-

	2
	熔融指数MFR
	GB/T3682.1-2018
	190℃，2.16kg
	＜4
	g/10min

	3
	接枝率
	滴定法
	
	0.8～1.2
	%

	4
	拉伸强度
	GB/T 1040.2-2022
	1B型（v=50mm/min）
	≥15
	MPa

	5
	颜色均匀性
	批次间
	色差仪
	SCI，D65/10°
	△E≤1

（与标准封样对比）
	-

	
	
	同批次
	
	
	△E≤0.5
	-

	6
	气味
	扇闻
	/
	无刺激性异味
	

	7
	限用物质含量（RoHS）
	参考IEC 62321
	RoHS指令2011/65/EU和(EU) 2015/863 


	符合RoHS（2.0）10项
	mg/kg


