[bookmark: _GoBack]技术指标
（1）应满足GB/T 1706-2006《二氧化钛颜料》R2型性能要求
（2）并满足以下要求：
	序号
	指标
	测试方法
	测试条件
	指标要求
	单位

	1
	外观
	目视
	自然光
	白色粉末，无包装破损、雨淋、结块等缺陷，
标识清晰无误
	-

	2
	挥发分
	GB/T5211.3-2020
	A法，105℃，2h
	≤1
	%

	3
	过筛率
	筛网
	325目（45μm）
	>99.5
	%

	4
	颜色均匀性

	批次间
	色差仪
	SCI,D65/10°
	△E≤1
（与标准封样对比）
	-

	
	
	同批次
	
	
	△E≤0.5
	-

	5
	限用物质含量（RoHS）
	参考IEC 62321
	RoHS指令2011/65/EU和（EU） 2015/863
	符合RoHS（2.0）10项
	mg/kg



